HỒ SƠ/ DOCUMENTS

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH NỀN

REPORT ON RESULT OF STATIC PLATE LOAD TEST

PROJECT: CẢNG THỦY NỘI ĐỊA BẢO LONG - PHÚ MỸ - PHASE 2

Location: KCN PHÚ MỸ 2 MỞ RỘNG, THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

TP. HCM, 03-2023/ HCM CITY, June-2023

HỒ SƠ/ DOCUMENTS

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH NỀN

REPORT ON RESULT OF STATIC PLATE LOAD TEST

PROJECT: CẢNG THỦY NỘI ĐỊA BẢO LONG - PHÚ MỸ - PHASE 2

Location: KCN PHÚ MỸ 2 MỞ RỘNG, THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

ĐỊA THÔNG

GEOSMART CONSULTANTS &

CONSTRUCTION JSC

LẬP BÁO CÁO/ REPORTED BY	GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

M.Eng. PHẠM TẤN THỊNH	    ThS/ M.Eng. PHAN THÀNH TIỀN

TP. HCM, 03-2023/ HCM CITY, Mar-2023

MỤC LỤC/ CONTENTS

I. GIỚI THIỆU CHUNG/ GENERAL INFORMATION	1

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ/ THE LEGAL BASIS	1

III. TIÊU CHUẨN ÁP  DỤNG/  APPLIED  STANDARDS	2

IV.  MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM/ TESTING OBJECTIVES	2

V. QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM/ TESTING PROCESS	2

VI. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM/ SUMMARY OF TEST RESULTS	11

VII. HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM /TESTING PHOTOS	13

- PHỤ LỤC 1. BẢNG QUY ĐỔI GIÁ TRỊ LỰC & ÁP LỰC SỬ DỤNG 1 KÍCH CHO 1 ĐỒNG HỒ ÁP

- APPENDIX 1.  CONVERSION TABLE OF FORCE & PRESSURE VALUE APPLIED FOR 1 HYDRAULIC JACK CONNNECTED TO 1 PRESSURE GAUGE

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TẠI 2 VỊ TRÍ PLT

APPENDIX 2: TESTING RESULT AT POSITION PLT

- PHỤ LỤC 3. DANH SÁCH GIẤY KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ

- APPENDIX 3: LIST EQUIPMENT INSPECTION PAPER

- PHỤ LỤC 3: NHÂN SỰ CÔNG TY ĐỊA THÔNG THỰC HIỆN

- APPENDIX 3: GEOSMART’S MANPOWER PERFORMED TESTING

I. GIỚI THIỆU CHUNG/ GENERAL INFORMATION

PROJECT: CẢNG THỦY NỘI ĐỊA BẢO LONG - PHÚ MỸ - PHASE 2

Location: KCN PHÚ MỸ 2 MỞ RỘNG, THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ/ THE LEGAL BASIC

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Construction law No. 50/2014/QH13 dated on 18/06/2014 of the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam.

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Decree No. 59/2015/NĐ-CP dated 18/06/2015 of the Government on management of investment construction project.

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Decree No. 46/2015/ ND-CP of the Government dated 05/12/2015 on management of quality and maintenance of construction works.

Thông tư 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây Dựng về Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

Circular 06/2016/TT-BXD date 10/11/2006 of Ministry of Construction about guide geotechnical survey apply for choose location and design of construction;

Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành.

Applicable technical standard system in Construction.

III. TIÊU CHUẨN ÁP  DỤNG/  APPLIED  STANDARDS

- TCVN 9354: 2012- Đất xây dựng phương pháp xác định Mo đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng và tham khảo tiêu chuẩn

- ASTM D1194 – 94 Standard Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load and Spread Footings.

- ASTM D1196 Standard Test Method For Nonrepetitive Static Plate Load Tests Of Soils And Flexible Pavement Components, For Use In Evaluation And Design Of Airport And Highway Pavements.

- Các tiêu chuẩn liên quan khác/ Other relative standards.

IV.  MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM/ TESTING OBJECTIVES

Khối lượng thí nghiệm: có 01 điểm PLT1 với Pultimate =4.5 tấn Quantity of plate load test: with 01 points from PLT1 will be tested by Pultimate =4.5 tons Mục đích thí nghiệm: Xác định khả năng chịu tải và Modun biến dạng của nền hiện hữu dưới tải trọng lớn nhất là 4.5T, nhằm mục đích xác định sức chịu tải của nền dưới móng

Testing objective: Determine Load bearing capacity and Deformation modulus of the existing ground under max loading 4.5T, for the purpose of determining the load capacity of the foundation tank

V. QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM/ TESTING PROCESS

V.1 Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm/ Testing Equipments and enclosed tools

Bao gồm: Bàn nén, dụng cụ tạo áp, dụng cụ đo chuyển vị và hệ phản lực.

Consisting of: Plate, pressure equipments, displacement measuring equipments, support systems.

#### Hình 1: Sơ đồ thí nghiệm nén tĩnh nền/ Figure 1: Figure of SCT test

Bàn nén/ Compressive Plate:

Loại bàn nén được sử dụng thí nghiệm là loại bàn nén bằng tấm thép dày 30mm, hình vuông và có kích thước 1mx1m.

Steel compressive plates were used for test is circle in shape, 30mm thick and 1mx1m in diameter was used for testing.

Thiết bị tạo áp lực/ pressure equipments:

- Kích thủy lực: Sử dụng 1 kích thủy lực loại 20 tấn kèm theo đồng hồ đo áp lực.

Hydraulic jack: Using 1 hydraulic jacks with capacity reached 20 tons enclosing pressure gauge.

Hệ phản lực/ Responded load system:

- Đối tải: sử dụng là các dầm thép cùng với tải thép, tải bê tông hay tải trọng bản thân của xe đào, bao cát, .... để đảm bảo làm sao cho hố thí nghiệm và mặt nền thí nghiệm là nền đất tự nhiên.

Counterweight: steel beams, self-load of excavators, sandbags (natural sand at the testing site) or concrete counterweight, etc. to ensure how test hole and the ground surface are natural ground..

Figure 2: Typical Figure of counterweight for test

Hệ thống đo chuyển vị/ Measure system of settlement:

- Đồng hồ đo chuyển vị: Hệ thống đồng hồ đo biến dạng gồm 04 đồng hồ so với độ chính xác 0,01mm, hành trình tối đa 100mm, do hãng Guanglu sản xuất, chúng được đặt trên bàn nén đối xứng nhau.

Dialgauge: Settlement in the direction of loading plate was measured by 04 dial gauges with capability of reading with accuracy of 0.01mm, maximum cycle: 100mm, madeby Guanglu Company, they was arranged evenly on test plate surface with Symertrically.

- Dầm chuẩn: Hệ thống mốc chuẩn là 1 hệ khung thép hình được gắn cố định xuống đất sao cho đảm bảo không dịch chuyển trong suốt quá trình thí nghiệm. Độ cứng của thanh mốc chuẩn đảm bảo không bị biến dạng trong quá trình thí nghiệm và không ảnh hưởng do tác động bên ngoài.

Reference beam: Reference datum system was astructure of shaped steel fixed in to the ground or possible position where made the structure no any displacement during test process. The stiffness of reference beam having no deformation during test process and no effect by any external impacts.

- Vật liệu: Thép hộp cường độ cao, kích thước 3x6cm, dài 3m.

Material: High strength rectangular steel, dimensions 3x6cm, length of 3m.

- Số lượng: 02 thanh.

Quantity: 02 units.

V.2. Công tác thí nghiệm/ Testing under static compressive loads

Bao gồm: 1 vị trí thí nghiệm thử tải tĩnh, ký hiệu PLT1 (X:423102.875;Y:1165225.794) với Pultimate =4.5 tấn

Included: 1 position static load tests will be tested by Pultimate =4.5 tons

- Chuẩn bị thí nghiệm/ Preparation works

Công tác lắp đặt các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm tuân theo các yêu cầu sau:

The installation of equipment and testing equipments comply with the following requirements:

- Trước khi thí nghiệm phải làm phẳng mặt nền đất dưới đáy của bàn nén, đầm chặt và sử dụng thước thủy chuẩn để kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền để đảm bảo bàn nén tiếp xúc đều với bề mặt của nền gia cố.

Before testing, we have flatten the ground beneath the plate, then compacting the sand layer and using the leveler to check flat degree of the ground for uniform contact of the plate on the surface of th estabilized yard.

- Lắp bàn nén, kiểm tra bàn nén tiếp xúc đều với đất bên dưới, đảm bảo phân phối lực đồng đều trên trên khắp diện tích thí nghiệm.

Installing the plate, checking the uniform contact of the plate with the underground, ensuring the forces distributed uniformly to the whole of test area.

- Lắp hệ kích thủy lực lên tấm nén.

Installing hydraulic jacks system on the plate.

- Hệ phản lực được lắp nguyên tắc cân bằng, đối xứng, đảm bảo truyền tải trọng dọc trục, chính tâm bàn nén.

Reaction force system installed symmetrically according to balance rules to ensure the axial load transfer to the plate.

- Các dầm chuẩn được đặt song song hai bên bàn nén và đặt đủ xa để không bị lún trong quá trình thí nghiệm. Đồng hồ đo chuyển vị được gắn ổn định lên hệ kích thủy lực. Đầu kim của đồng hồ đo chuyển vị tựa lên các dầm chuẩn.

The reference beam splaced parallel with the plate and far enough to have no settlement during the test process.Dial gauge placed stably on hydraulic jacks system.Gauge head lying on the reference beam.

- Kiểm tra thiết bị.

Checking the equipments.

- Trước khi tiến hành chính thức, tiến hành gia tải trước nhằm kiểm tra hoạt động của thiết bị thí nghiệm và tạo tiếp xúc tốt giữa thiết bị và tấm nén. Gia tải trước bằng cách tác dụng lên tấm nén khoảng 5% tải trọng thiết kế, giữ 10 phút sau đó giảm về 0. Theo dõi hoạt động của thiết bị thí nghiệm.

Before real performance,executing preloading to check the work of the test equipment and make a good contact between equipment sand plate. Preloading way executed by the affecting on the plate a load with magitude of 5% mutiple design load, keep loading about 10 minutes and decreasing to 0. Following th eperformance of thee quipments.

- Toàn bộ hệ thống thí nghiệm sau khi đã được lắp đặt xong phải được che phủ bằng tấm bạt lớn, không bị mưa gió ảnh hưởng. Xung quanh nơi thí nghiệm yên tĩnh, không có rung động do máy móc hoặc tiếng nổ gây ra.

Testing equipment was covered under large canvas to avoid adverse affects of weather. The apparatuses were protected carefully against the environmental influences such as vibrating or noise.

- Quy trình gia và giảm tải/ Procedure of loading and unloading

Thí nghiệm được thực hiện theo phương pháp cấp tải ổn định, cụ thể như sau:

Base static compressive testing shall be carried out according to firm increment load test method, as follows:

- Với các điểm thí nghiệm Pmax=4.5 tấn/ For Point load test with Pmax=4.5 Ton

- Gia tải/ Loading: 0– 0.9– 1.8– 2.7– 3.6– 4.5 T/m2 for  loading increment

- Xả tải/ Unloading: 4.5 –3.6 –2.7–1.8–0.9–0 T/m2

- Quá trình đo lún được thực hiện theo bảng số 1 như sau:

Measuring displacement shall be carried out as follows table 1:

Bảng 1: Bảng thiết kế quy trình tăng và giảm tải cho nền có tải trọng nén Pmax=15 tấn hay 3.75T/2500cm2

Table 1: Table of designed pressure for Static compression test with Pmax= 15 ton or 3.75T/2500cm2

| STT/No | Chu kỳ gia tải, giảm tải Loading Circles | Phần trăm tải trọng/ Percentage of Loading | Áp lực trên bàn nén |  | Thời gian mỗi lần ghi số liệu/ | Thời gian giữ tải tối thiểu/ | Thời gian cộng dồn/ | Ghi chú/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pressure on plate Area |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,000 |  | Time for recording data | At least time for remaining load | Acc time | Note |
|  | Chu kỳ Tăng tải loading increment cycles | % | (T/m2) | (T) | (phút/ min.) | (phút/ min.) | (phút/ min.) |  |
| 1 |  | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 |  | 20% | 0.9 | 0.9 | 0 - 10' - 20' - 30' - 45' - 60' | 60 | 60 |  |
| 3 |  | 40% | 1.8 | 1.8 | 0 - 10' - 20' - 30' - 45' - 60' | 60 | 120 |  |
| 4 |  | 60% | 2.7 | 2.7 | 0 - 10' - 20' - 30' - 45' - 60' | 60 | 180 |  |
| 5 |  | 80% | 3.6 | 3.6 | 0 - 10' - 20' - 30' - 45' - 60' | 60 | 240 |  |
| 6 |  | 100% | 4.5 | 4.5 | 0 - 10' - 20' - 30' - 45' - 60' | 60 | 300 |  |
| 7 | Chu kỳ Giảm tải loading increment cycles | 80% | 3.6 | 3.6 | 0 - 10' - 20' - 30' | 30 | 330 |  |
| 8 |  | 60% | 2.7 | 2.7 | 0 - 10' - 20' - 30' | 30 | 360 |  |
| 9 |  | 40% | 1.8 | 1.8 | 0 - 10' - 20' - 30' | 30 | 390 |  |
| 10 |  | 20% | 0.9 | 0.9 | 0 - 10' - 20' - 30' | 30 | 420 |  |
| 11 |  | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 - 10' - 20' - 30' | 30 | 450 |  |

3. Quy định về kết thúc thí nghiệm/ The procedure for the end of test.

a. Quy định về phá hoại nền/ Rules for subsoil failures

- Ở cấp tải nhỏ hơn tải trọng thí nghiệm lớn nhất, độ lún tăng liên tục khi tải trọng không tăng.

- At the smaller level load compared with the design load, the settlement amount increased continuously when the load have no change.

- Ở bất cứ tải trọng nào, tổng chuyển vị vượt quá 15% đường kính bàn nén

- At any load, the total displacement exceeded 15% ofthe area of compressive plate

- Tạm dừng khi/ Pausing if:

- Các mốc chuẩn không ổn định.

Unstable reference datum.

- Kích không hoạt động hoặc hệ phản lực không ổn định.

The hydraulic jacks don’t perform or reaction system is unstable.

b. Điều kiện kết thúc thí nghiệm/ Conditions for finishing test

- Đạt mục tiêu thí nghiệm theo đề cương.

- To obtain the test objects according to the proposal.

- Nền thí nghiệm bị phá hoại.

- The ground test is failed.

4. Xử lý số liệu thí nghiệm/ Testing Data Treatment

Dựa vào số liệu ghi nhận thực tế, từ đó vẽ đồ thị quan hệ giữa độ lún và thời gian S= f(T).

Based on data of displacement recorded in situ transformed into diagrams of relationship for varying the settlement in time S = f(T).

Các số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phương pháp bình phương cực tiểu, mục đích nhằm hiệu chỉnh các giá trị độ lún đọc thực tế trên đồng hồ bách phân.

Data of testing were treated by the minimum square method to correct value of settlement in situ.

Dựa vào các giá trị độ lún đã được hiệu chỉnh, xây dựng đồ thị quan hệ giữa độ lún và áp lực S=f(P).

Based on data of displacement corrected transformed into diagrams of relationship between the settlement and pressure S = f(P).

Dựa trên các đồ thị quan hệ giữa độ lún và áp lực S = f(P), xác định đường thẳng đi qua các điểm tuyến tính và điểm cong. Điểm cong này tương ứng với giá trị cường độ giới hạn của nền.

Base on the curves of relationship diagram between the settlement and pressure S = f (P), defining the line connected points together and turning points. The turning one matched correlatively with limit strength value of base.

Modun biến dạng được tính toán theo công thức (1) dưới đây:

Defomation modulus E shall be calculated as (1) below:

Trong đó/ In there:

- Hệ số Poisson/ Poisson Coefficient:

=0,27 cho hòn đất lớn/Gravel and Boulder

=0,30 cho đất cát và cát pha/ Sand and fine sand

= 0,35 cho đất sét pha/ sandy clay

Và/and = 0,42 cho đất Sét/ Clay;

- là hệ số không thứ nguyên, phụ thuộc vào hình dạng và độ cứng tấm nén. Đối với tấm nén cứng, hình tròn và hình vuông, lấy  = 0,79/ is a dimensionless coefficient, depending on the shape and stiffness of the compression plate. For hard plates, circles and squares, select:  = 0.79;

- d Đường kính bàn nén tròn/ Diameter of circle compressive plate (cm).

- P là gia số áp lực lên tấm nén, bằng Pc - Pd, tính bằng megapascan (MPa)/ Biến thiên cấp áp lực trong pha đàn hồi/ Varied pressure in elastic phase (kG/cm2).

- S là gia số độ lún của tấm nén tương ứng với P, tính bằng xentimét (cm)./ Varied settlement in elastic phase, correlative with P (cm).

Kết quả của công tác thí nghiệm nén tĩnh được thể hiện trong như trong  sau:

Results of static compression test shall be shown in following table:

Bảng 2: Bảng kết quả khả năng chịu tải và Modun biến dạng

Table 2: Summary of Load capacity and Deformation modulus

| TT/ No | Điểm thí nghiệm/ Testing location | Áp lực giới hạn/ Load capacity | Độ lún tương ứng với Pgh/ Settlement corresponding withPgh | Modun biến dạng/ Deformation modulus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pgh (kG/cm2) | S (mm) | E (MPa) |
| 1 | PLT1 | 0.45 | 0.97 | 31.2 |

Thí nghiệm nén tĩnh bằng bàn nén có thể dùng để tính độ lún của móng thực tế. Phương trình kinh nghiệm của Terzaghi và Peck mô tả sự liên quan giữa độ lún của tấm nén (Sgh) và độ lún của móng thực tế như sau:

Static compression experiments with compressive plate can be used to calculate the settlement of the actua lfoundation. Terzaghi and Peck experiences equation describes the relationship between the settlement of the compression plate(Sgh) and the settlement of the actual foundation as follows:

S= 4Sgh/ (1+D1/D)2.

Trong đó/ In which:

- D1 – Bề rộng của bàn nén/ The width of the compressive plate.

- D – Bề rộng nhỏ nhất của móng thực tế/ The smallest width of the actual foundation.

(Tham khảo bảng 2.13 – Sổ tay kỹ sư Địa kỹ thuật của Robert W.Day/ References to Table 2.13 – Geotechnical engineer’s portable handbook - Robert W.Day).

VI. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM/ SUMMARY OF TEST RESULTS

Kết quả của công tác thí nghiệm nén tĩnh được thể hiện trong như trong các bảng sau:

Results of static compression test is shown in following tables:

Bảng 3: Bảng kết quả thí nghiệm nén tĩnh tại vị trí PLT1

Table 3: Result table of static load test at test position PLT1

VII. HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM NGOÀI HIỆN TRƯỜNG /TESTING PHOTOS ON SITE

#### Hình 1: Hình ảnh thí nghiệm tại vị trí PLT1 / # Figure 1: Testing photo at PLT1

- PHỤ LỤC 1. BẢNG QUY ĐỔI GIÁ TRỊ LỰC & ÁP LỰC SỬ DỤNG 1 KÍCH CHO 1 ĐỒNG HỒ ÁP

- APPENDIX 1:  CONVERSION TABLE OF FORCE & PRESSURE VALUE APPLIED FOR 1 HYDRAULIC JACK CONNNECTED TO 1 PRESSURE GAUGE

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TẠI VỊ TRÍ PLT1

APPENDIX 2: TESTING RESULT AT POSITION PLT1

- PHỤ LỤC 3. DANH SÁCH GIẤY KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ

- APPENDIX 3: LIST EQUIPMENT INSPECTION PAPER

- PHỤ LỤC 4: NHÂN SỰ CÔNG TY ĐỊA THÔNG THỰC HIỆN

- APPENDIX 4: GEOSMART’S MANPOWER PERFORMED TESTING